本实用新型公开了一种新型擦拭用无纺布，包括基层，基层下表面设置有功能层，功能层包括加强层及附着于加强层上表面的擦拭层，擦拭层包括若干均匀排布在加强层上表面的擦拭凸块，基层上对应擦拭凸块位置均匀开设有若干通槽，擦拭凸块均穿过通槽并凸出于基层上表面，擦拭凸块位于基层上表面的一端共同形成有用于擦拭的工作面。本实用新型的有益效果：本实用新型通过擦拭凸块的设置，增大了基层表面的摩擦系数，使得擦拭时不易打滑，更好施力，从而能够对物件表面进行彻底清洁，去污效果较好。

1.一种新型擦拭用无纺布，其特征在于：包括基层（1），所述基层（1）下表面设置有功能层，所述功能层包括加强层（2）及附着于加强层（2）上表面的擦拭层，所述擦拭层包括若干均匀排布在加强层（2）上表面的擦拭凸块（3），所述基层（1）上对应擦拭凸块（3）位置均匀开设有若干通槽（4），所述擦拭凸块（3）均穿过通槽（4）并凸出于基层（1）上表面，所述擦拭凸块（3）位于基层（1）上表面的一端共同形成有用于擦拭的工作面。

2.根据权利要求1所述的一种新型擦拭用无纺布，其特征在于：所述擦拭凸块（3）均呈半圆环状。

3.根据权利要求1所述的一种新型擦拭用无纺布，其特征在于：所述擦拭凸块（3）均由若干功能纱线编织而成，所述功能纱线均包括内芯及螺旋缠绕在内芯外侧的包缠纱（5），所述包缠纱（5）由若干富强纤维加捻而成，所述内芯包括芯体（6）及螺旋缠绕在芯体（6）外侧的绕线（7），所述绕线（7）由若干亚麻纤维加捻而成。

4.根据权利要求3所述的一种新型擦拭用无纺布，其特征在于：所述芯体（6）包括相互缠绕的纱线一（61）和纱线二（62），所述纱线一（61）由若干涤纶纤维加捻而成，所述纱线二（62）由若干竹炭纤维加捻而成。

5.根据权利要求1所述的一种新型擦拭用无纺布，其特征在于：所述加强层（2）由第一编织线（8）和第二编织线（9）经纬编织而成，所述第一编织线（8）由若干氨纶纤维加捻而成，所述第二编织线（9）由若干凯夫拉纤维加捻而成。

6.根据权利要求1所述的一种新型擦拭用无纺布，其特征在于：所述基层（1）与功能层之间通过热熔胶粘接在一起。

一种新型擦拭用无纺布

- 技术领域

本实用新型涉及纺织面料技术领域，具体为一种新型擦拭用无纺布。

背景技术

无纺布又称不织布，是由定向的或随机的纤维构成，是新一代环保材料，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。无纺布多采用聚丙烯（pp材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成，因具有布的外观和某些性能而称其为布。

目前，现有的无纺布由于生产工艺和材质的关系，成型后表面较为光滑，则在将无纺布用作擦拭布擦拭物件时，容易在物件表面发生打滑，从而导致清洁不够彻底，去污效果较差。

实用新型内容

本实用新型的目的就在为了解决上述的问题而提供的一种新型擦拭用无纺布，能够对物件表面进行彻底清洁，去污效果较好。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的，一种新型擦拭用无纺布，包括基层，所述基层下表面设置有功能层，所述功能层包括加强层及附着于加强层上表面的擦拭层，所述擦拭层包括若干均匀排布在加强层上表面的擦拭凸块，所述基层上对应擦拭凸块位置均匀开设有若干通槽，所述擦拭凸块均穿过通槽并凸出于基层上表面，所述擦拭凸块位于基层上表面的一端共同形成有用于擦拭的工作面。

通过采用上述技术方案，由于在基层下表面设置有功能层，功能层包括加强层及附着于加强层上表面的擦拭层，擦拭层包括若干穿过通槽并凸出于基层上表面的擦拭凸块，且擦拭凸块在基层上表面共同形成有用于擦拭的工作面，则在面料用作擦拭布擦拭物件时，由于擦拭凸块的工作面高于基层上表面，从而会使得擦拭凸块直接与物件表面产生接触摩擦，则擦拭凸块的设置增大了基层表面的摩擦系数，使得擦拭时不易打滑，更好施力，从而能够对物件表面进行彻底清洁，去污效果较好，其中，由于擦拭凸块是附着于加强层上，仅有部分穿过通槽并凸出于基层上表面，从而在经过与物件的频繁摩擦后不易脱落，从而大大延长了面料的使用寿命。

作为本实用新型的进一步设置，所述擦拭凸块均呈半圆环状。

通过采用上述技术方案，由于擦拭凸块均呈半圆环状，既能方便擦拭，减少擦拭过程中的阻碍，又能阻挡污渍，防止污渍在被擦起后重新落到物件上，有效保证了面料的擦拭效果。

作为本实用新型的进一步设置，所述擦拭凸块均由若干功能纱线编织而成，所述功能纱线均包括内芯及螺旋缠绕在内芯外侧的包缠纱，所述包缠纱由若干富强纤维加捻而成，所述内芯包括芯体及螺旋缠绕在芯体外侧的绕线，所述绕线由若干亚麻纤维加捻而成。

通过采用上述技术方案，由于擦拭凸块均由若干功能纱线编织而成，功能纱线均包括内芯及螺旋缠绕在内芯外侧的包缠纱，且包缠纱由若干富强纤维加捻而成，富强纤维具有极好的吸湿性，从而保证了擦拭凸块的吸湿效果，则在擦拭凸块擦拭物件时，能对水渍进行吸收，避免残留在物件表面导致污垢产生，内芯包括芯体及螺旋缠绕在芯体外侧的绕线，且绕线由若干亚麻纤维加捻而成，亚麻纤维放湿效果好，使得擦拭凸块在吸湿后能够快速排干，避免细菌滋生。

作为本实用新型的进一步设置，所述芯体包括相互缠绕的纱线一和纱线二，所述纱线一由若干涤纶纤维加捻而成，所述纱线二由若干竹炭纤维加捻而成。

通过采用上述技术方案，由于芯体包括相互缠绕的纱线一和纱线二，且纱线一由若干涤纶纤维加捻而成，纱线二由若干竹炭纤维加捻而成，涤纶纤维具有高强度和高韧性，从而有效保证了功能纱线的强度和韧性，使得擦拭凸块坚固耐用，竹炭纤维具有较好的抗菌除臭效果，从而使得擦拭凸块在长期使用后不易滋生细菌，不易产生异味，从而延长了擦拭凸块的使用寿命。

作为本实用新型的进一步设置，所述加强层由第一编织线和第二编织线经纬编织而成，所述第一编织线由若干氨纶纤维加捻而成，所述第二编织线由若干凯夫拉纤维加捻而成。

通过采用上述技术方案，由于加强层由第一编织线和第二编织线经纬编织而成，且第一编织线由若干氨纶纤维加捻而成，第二编织线由若干凯夫拉纤维加捻而成，氨纶纤维具有高弹性，从而保证了加强层的弹性和韧性，凯夫拉纤维具有高强度、高韧性和高抗撕裂性，从而保证了加强层的强度和抗撕裂性，则通过加强层的设置，能够对基层进行加固，使得面料更为耐用，使用寿命长。

作为本实用新型的进一步设置，所述基层与功能层之间通过热熔胶粘接在一起。

通过采用上述技术方案，由于基层与功能层之间通过热熔胶粘接在一起，连接牢固性好，使得层与层之间不易发生分离，从而有效保证了面料结构的稳固性。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型在基层下表面设置有功能层，功能层包括加强层及附着于加强层上表面的擦拭层，擦拭层包括若干穿过通槽并凸出于基层上表面的擦拭凸块，且擦拭凸块在基层上表面共同形成有用于擦拭的工作面，则在面料用作擦拭布擦拭物件时，由于擦拭凸块的工作面高于基层上表面，从而会使得擦拭凸块直接与物件表面产生接触摩擦，则擦拭凸块的设置增大了基层表面的摩擦系数，使得擦拭时不易打滑，更好施力，从而能够对物件表面进行彻底清洁，去污效果较好。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图一；

图2为本实用新型的结构示意图二；

图3为本实用新型中功能纱线的结构示意图；

图4为本实用新型中加强层的编织结构示意图。

附图标记：1、基层；2、加强层；3、擦拭凸块；4、通槽；5、包缠纱；6、芯体；61、纱线一；62、纱线二；7、绕线；8、第一编织线；9、第二编织线。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4所示，一种新型擦拭用无纺布，包括基层1，在基层1下表面设置有功能层，基层1与功能层之间通过热熔胶粘接在一起，功能层包括加强层2及附着于加强层2上表面的擦拭层，加强层2由第一编织线8和第二编织线9经纬编织而成，且第一编织线8由若干氨纶纤维加捻而成，第二编织线9由若干凯夫拉纤维加捻而成，且擦拭层包括若干均匀排布在加强层2上表面的擦拭凸块3，擦拭凸块3均呈半圆环状，擦拭凸块3均由若干功能纱线编织而成，功能纱线均包括内芯及螺旋缠绕在内芯外侧的包缠纱5，且包缠纱5由若干富强纤维加捻而成，内芯包括芯体6及螺旋缠绕在芯体6外侧的绕线7，芯体6包括相互缠绕的纱线一61和纱线二62，且纱线一61由若干涤纶纤维加捻而成，纱线二62由若干竹炭纤维加捻而成，且绕线7由若干亚麻纤维加捻而成，在基层1上对应擦拭凸块3位置均匀开设有若干通槽4，擦拭凸块3均穿过通槽4并凸出于基层1上表面，且擦拭凸块3位于基层1上表面的一端共同形成有用于擦拭的工作面。

由于在基层1下表面设置有功能层，功能层包括加强层2及附着于加强层2上表面的擦拭层，擦拭层包括若干穿过通槽4并凸出于基层1上表面的擦拭凸块3，且擦拭凸块3在基层1上表面共同形成有用于擦拭的工作面，则在面料用作擦拭布擦拭物件时，由于擦拭凸块3的工作面高于基层1上表面，从而会使得擦拭凸块3直接与物件表面产生接触摩擦，则擦拭凸块3的设置增大了基层1表面的摩擦系数，使得擦拭时不易打滑，更好施力，从而能够对物件表面进行彻底清洁，去污效果较好，其中，由于擦拭凸块3是附着于加强层2上，仅有部分穿过通槽4并凸出于基层1上表面，从而在经过与物件的频繁摩擦后不易脱落，从而大大延长了面料的使用寿命。

由于擦拭凸块3均呈半圆环状，既能方便擦拭，减少擦拭过程中的阻碍，又能阻挡污渍，防止污渍在被擦起后重新落到物件上，有效保证了面料的擦拭效果。

由于擦拭凸块3均由若干功能纱线编织而成，功能纱线均包括内芯及螺旋缠绕在内芯外侧的包缠纱5，且包缠纱5由若干富强纤维加捻而成，富强纤维具有极好的吸湿性，从而保证了擦拭凸块3的吸湿效果，则在擦拭凸块3擦拭物件时，能对水渍进行吸收，避免残留在物件表面导致污垢产生，内芯包括芯体6及螺旋缠绕在芯体6外侧的绕线7，且绕线7由若干亚麻纤维加捻而成，亚麻纤维放湿效果好，使得擦拭凸块3在吸湿后能够快速排干，避免细菌滋生，且由于芯体6包括相互缠绕的纱线一61和纱线二62，且纱线一61由若干涤纶纤维加捻而成，纱线二62由若干竹炭纤维加捻而成，涤纶纤维具有高强度和高韧性，从而有效保证了功能纱线的强度和韧性，使得擦拭凸块3坚固耐用，竹炭纤维具有较好的抗菌除臭效果，从而使得擦拭凸块3在长期使用后不易滋生细菌，不易产生异味，从而延长了擦拭凸块3的使用寿命。

由于加强层2由第一编织线8和第二编织线9经纬编织而成，且第一编织线8由若干氨纶纤维加捻而成，第二编织线9由若干凯夫拉纤维加捻而成，氨纶纤维具有高弹性，从而保证了加强层2的弹性和韧性，凯夫拉纤维具有高强度、高韧性和高抗撕裂性，从而保证了加强层2的强度和抗撕裂性，则通过加强层2的设置，能够对基层1进行加固，使得面料更为耐用，使用寿命长。

由于基层1与功能层之间通过热熔胶粘接在一起，连接牢固性好，使得层与层之间不易发生分离，从而有效保证了面料结构的稳固性。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。